Belec IN-SPECT

Deutscher Prospekttext, 05.2012 / BIS-GB

Seite 1:

Belec IN-SPECT

Noul spectrometru compact

pentru analiza de metale cu cel mai nou

sistem 5GSO

Seite 2:

Feld eins / links (blauer Hintergrund)

Caracteristici de performanţă

– Performaţă înaltă prin folosirea

sistemului celui mai nou 5GSO

(Sistem Optic de Spectrometrie Generaţia a 5-a)

- detectori moderni, de înaltă valoare, special dezvoltaţi pentru utilizarea la analiză spectrală

– construcţie prietenoasă pentru service şi utilizator

– limite joase de detecţie

- precizie excelentă

– software prietenos Belec Win 21

– stand de scânteiere uşor utilizabil chiar şi în cazul probelor mari

– include instalarea şi şcolarizarea de către personalul de specialitate al producătorului

Feld zwei / Mitte (weißer Hintergrund)

Recomandarea noastră pentru

laboratorul dvs.

Belec IN-SPECT este noul spectrometru compact staţionar pentru analiza de metale făcând dovada calităţii deja renumită a aparatelor Belec.

Această minune tehnică de spectrometru utilizabil direct pe masa de lucru reuneşte marile calităţi ale unui spectrometru de laborator într-o formă comprimată.

Feld drei / rechts (weißer Hintergrund)

Mic dar precis

Belec IN-SPECT îşi găseşte imediat locul potrivit în laborator. Spaţiul mic pe care îl ocupă aparatul îi permite să fie plasat în orice loc din laborator, chiar şi pe un birou.

Seite 3:

Feld eins / links (weißer Hintergrund)

Însoţitor atractiv pentru companii mici şi mijlocii

Belec IN-SPECT este un însoţitor sigur pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Configuraţia standardizată a opticii spectrale aflată în atmosferă de gaz inert şi optimizarea aplicaţiilor celor mai frecvente de analiză, fac acest aparat deosebit de atractiv. În acelaşi timp, Belec IN-SPECT garantează utilizatorului performaţă şi precizie de maximă analiză.

Cu spectrometrul integrat – bazat pe sistemul 5GSO creat de inginerii Belec – pot fi folosite liniile spectrale ideale fără compromisuri.

Recalibrările complicate cu multe etaloane sunt astăzi depăşite. Noul sistem MCDC  face posibilă operarea timp de mai multe săptămâni, fără să impună operatorului recalibrări  Acest lucru este rezolvat sistemul MCDC, fără ca operatorul să observe.

Feld zwei / Mitte (weißer Hintergrund)

Adaptor pentru orice formă de probă

Aproape pentru orice formă sau mărime de probă există adaptoare potrivite fabricate de Belec.

Fără o pregătire prealabilă specială pot fi analizate ţevi, cabluri, şuruburi, discuri, bucăţele de metal sau chiar şi bile mici.

Feld drei / rechts (blauer Hintergrund)

Reprezentant Belec Spektrometrie

Opto-Elektronik GmbH În România :

Andreescu Labor & Soft S.R.L.

Maica Domnului 14 Bl. T52, Ap. 12, Sect. 2

023724 Bucuresti

Telefon/Fax 021-2124875

andreescu@labor-soft.ro

www.labor-soft.ro

Feld vier / unten (weißer Hintergrund)

Rezultate echivalente cu acelea din laborator şi maximă flexibilitate

Standul de scânteie accesibil din trei părţi are în practică avantaje uriaşe, deoarece probele mari şi cu forme complexe pot fi analizate fără a se lua probe pentru control distructiv.

Seite 4:

Feld eins / links (schwarzer Hintergrund)

Date tehnice

Optică

– Spectrometru cu montaj Paschen-Runge cu cel

mai nou sistem 5GSO (Sistem Optic de Spectrometrie

Generaţia a 5-a)

– Diametrul cercului Rowland 300 mm

– Lungimi de undă utilizabile 145 - 410 nm

– Rețea de difracție Zeiss cu 3600 linii per mm

– Dispersie reciprocă de 0,9 nm/mm (1. ord.)

– Rezistenţă la şocuri mecanice

– Detectori stabilizați la temperatură constantă cu ferestre

de intrare configurate în funcție de lungimea de

undă (licenţă SUA)

– Reducera zgomotului de fond integrată

– Lăţimea pixelilor este de 7μ pentru a se obţine o separare optimizată a liniilor

– 1 modul pentru 1 bază calibrat complet. Acesta poate fi completat cu oricâte alte module pentru alte baze

– Camera spectrală este în atmosferă de gaz inert cu un sistem de purificare integrat

– Opţional se poate echipa cu optică în vid în locul celei  în gaz inert

Sursă

– Generator de scânteie cu max. 400 Hz frecvenţă de scânteiere

– Descărcare unipolară

– Parametrii pentru prescânteie şi pentru integrare se pot seta separat

– Frecvenţa de aprindere se poate alege din program

– Energia sursei se poate alege din program

– Tensiunea de descărcare 20 kV

Feld zwei / links (weißer Hintergrund)

Rezultate echivalente cu acelea din laborator şi maximă flexibilitate

Standul de scânteie accesibil din trei părţi are în practică avantaje uriaşe, deoarece probele mari şi cu forma complexe pot fi analizate fără a se lua probe pentru control distructiv.

Feld drei / links (schwarzer Hintergrund)

Standul de scânteiere

– atmosferă de argon pentru analiză exactă

– standul de scânteiere e împământat şi accesibil uşor cu o deschidere de 10 mm pentru probe de toate formele

– obturator din ceramică cu o deschidere de la 4 mm

– pote fi livrate adaptoare pentru cabluri, ţevi şi diferite piese mici

– electrod de wolfram fără uzură

– presarea pe probă pentru realizarea unui contact perfect se face pneumatic

– consumul de de argon 0,1 l/min în stand-by, 2 l/min

în decursul analizei

– costuri reduse de întreţinere

Feld vier / Mitte (schwarzer Hintergrund)

Sistem electronic

– 10 detectori cu câte 3648 pixeli, de lăţime de 7μ

– Stabilizarea temperaturii cu precizie de 0.1°C

– Circuit de convertor A/D separat pentru fiecare detector,

toate pe o placă multicanal cuplate cu un adaptor USB de mare viteză.

– reducerea zgomotului integrată

– compensare automată a fondului

– oricâte canale de măsurare configurabile pentru mai multe baze

Dimensiuni

– Lăţime 775 mm

– Înălţime 380 mm

– Adâncime 600 mm

În plus 155 mm pentru standul de scânteiere

Greutate

– Aparatul de analiză 69 kg

– în plus ecran şi tastatură

Conectarea electrică

– 230 V/50 Hz sau110 V/60 Hz

– 100 W în repaus

– 600 W în timpul analizei

– 600 W în repaus cu cu sistemul de vid*

– 1100 W în timpul analizei cu sistemul de vid*

Caracteristici Hardware ale calculatorului

– Sistem industrial integrat în aparat

– Intel® Atom™  procesor single core N270 (1,60 GHz)

– 2 GB DDR2 SD RAM

– 2.5” Solid-State-Drive (SSD) 120GB minim

– Onboard Intel® graphic 945 express cu ieşire VGA

– 19“ monitor color, alte mărimi sunt opţionale

– Touch Screen

– Tastatură externa completă

– Porturi USB 2.0

– Port Ethernet RJ45

*opţional

Feld fünf / Mitte (blauer Hintergrund)

Reprezentant Belec Spektrometrie

Opto-Elektronik GmbH În România :

Andreescu Labor & Soft S.R.L.

Maica Domnului 14 Bl. T52, Ap. 12, Sect. 2

023724 Bucuresti

Telefon/Fax 021-2124875

andreescu@labor-soft.ro

www.labor-soft.ro

Folgende Texte entsprechen denen des

Compact Port Prospektes!

Feld sechs / rechts (blauer Hintergrund)

Documentarea simplificată

Programul software Belec WIN 21 cu interfaţă de lucru

adaptabilă individual se dezvoltă prin și din practică :

utilizare simplă datorită unei organizări clare. Valorile

măsurării şi statisticile pot fi afișate prin apăsarea unui buton.

La fel se pot imprima sau arhiva. Se pot transmite cu uşurinţă

rezultatele analizelor prin conectarea la reţeaua propriului sistem.

Feld sieben / rechts (blauer Hintergrund)

Programul de analiză şi de

verificare a calităţii Belec WIN 21

Programul de analiză şi de

verificare a calităţii Belec WIN 21

– Sistem de operare la liberă alegere, de ex.

MS Windows 7

– Remote Service System (RSS)

– Afişajul valorii analizei la fiecare

măsurare

– multiple programe de analiză în

funcţie de specificaţia clientului

– fiecare program are parametrii de

analiză proprii

– Alegerea automată a programului de măsurare (APF)*

– Calculul analizei cu corectură de fundal sau de drift, şi cu corectură

aditivă şi multiplicativă de interferență inter-elemente

– Corectură automată cu tipuri standard

– recalibrarea simplă şi concomitentă a mai

multor programe (BGR)

– Identitificarea materialelor prin compararea

cu o măsurare de referință

– Verificarea mărcii prin comparație cu domeniile

de concentrație specifice acesteia

– Calibrarea cu materiale tip şi măsurarea pe baza acestor calibrări

– Toleranţele se pot seta pentru fiecare program de analiză și

pentru fiecare element în mod independent, atât în procente

absolute, cât și relative

– Media şi deviaţia standard pot fi calculate din anumite măsurări

la alegere

– Semnale de alarmă la depăşirea domeniilor curbelor de calibrare

– Mesaj automat de avertizare a necesității de recalibrare

– Afişaj al denumirii mărcii şi al numărului de identificare a materialului

– Biblioteci de aliaje, se pot memora peste 100.000 de calităţi (mărci)

(limitat doar de capacitatea de stocare a calculatorului)

– Mărimea scrisului de pe monitor e variabilă pentru citire optimă

– Funcţie de salvare a protocolului (buletinului) de analiză

– Program de prelucrare a protocolului (buletinului) de analiză pentru

evaluări ulterioare sau pentru imprimare şi arhivare

– Funcţii statistice diferite cu reprezentări grafice

– Funcţie automată de profilare (în corelare cu structrura hardware existentă)

05.2012 / BCPHLC-RO / Pot apărea modificări / * opţional